사 진 대 지

○ 시설물명 : 천호대교(P7~P11구간) G3~G4열

사진설명 : 빗물받이 파손	사진설명 : 강재부식 및 교각위 토사 퇴적
위 치 : P7 G4열 신축이음하부	위 치 : P7 G4열 신축이음하부
사진설명 : 사부 작업구 용접부 부식	사진설명 : 격벽 상부 종리브 마감부 용접부 균열
위 치 : P7 G4열 D4~D5구간	위 치 : P8(S8종점) G4열 지점(D5) 격벽 상부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 천호대교(P7~P11구간) G3~G4열

사진설명 : 하부 종리브 마감부 용접누락	사진설명 : 상부 Splice부 부식
위 치 : P8 G4열 D5~D6구간 하부	위 치 : P8 G4열 D9~D10구간 상부 SP부
사진설명 : 격벽 상부 종리브마감부 용접부 균열	사진설명 : 상부 작업구 용접부 부식
위 치 : P9(S9종점) G4열 지점(D10) 격벽 상부	위 치 : P9 G4열 D10~D11구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 천호대교(P7~P11구간) G3~G4열

사진설명 : 격벽상부 종리브마감부 용접부 균열	사진설명 : 신축이음 누수
위 치 : P10(S11시점) G4열 지점(D15) 격벽 상부	위 치 : P11 G4열 신축이음하부
사진설명 : 거더단부 강재 부식	사진설명 : 신축이음 누수 및 가로보 부식
위 치 : P11 G4열 신축이음하부 거더단부	위 치 : P11 G4~G3열 가로보 신축이음하부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 천호대교(P7~P11구간) G3~G4열

사진설명 : 가로보 부식 및 Con’C 잔재 퇴적	사진설명 : 교각 위 토사퇴적
위 치 : P11 G3~G4열 지점 가로보부	위 치 : P11 G3~G4열 교각 위
사진설명 : 거더단부 부식 및 Con’C 잔재 퇴적	사진설명 : 격벽 상부 종리브 마감부 용접부 균열
위 치 : P11 G3열 신축이음하부 거더단부	위 치 : P10(S11 시점) G3열 지점(D15) 격벽 상부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 천호대교(P7~P11구간) G3~G4열

사진설명 : 격벽 상부 종리브 마감부 용접부 균열	사진설명 : 거더단부 플랜지 하부 부식 및 교각위 Con’C 잔재 퇴적
위 치 : P9(S10시점) G3열 지점(D10) 격벽 상부	위 치 : P7 G4열 지점부
끝 -
사진설명 :	사진설명 :
위 치 :	위 치 :