사 진 대 지

○ 시설물명 : 보라매고가(1공구 우안, P25~P30구간) G4열

사진설명 : 신축이음하부 누수 흔적	사진설명 : 거더단부 외측 부식
위 치 : P25 G4열 신축이음하부(외측)	위 치 : P25 G4열 신축이음하부
사진설명 : 신축이음하부 누수 흔적	사진설명 : 거더단부 내측 부식
위 치 : P25 G4열 신축이음하부(내측)	위 치 : P25 G4열 신축이음하부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 보라매고가(1공구 우안, P25~P30구간) G4열

사진설명 : 지점 하부플랜지 받침 용접부 부식	사진설명 : 지점 하부플랜지 받침 용접부 부식
위 치 : P25 지점부 강박스 입구	위 치 : P25 지점부 강박스 입구
사진설명 : 지점 가로박스 하부 부식	사진설명 : 지점 가로박스 하부 부식
위 치 : P26 G4~G3열 지점부 가로보 박스	위 치 : P27 G4~G3열 지점부 가로보 박스

사 진 대 지

○ 시설물명 : 보라매고가(1공구 우안, P25~P30구간) G4열

사진설명 : 상부 종리브 맞대기 용접누락	사진설명 : 하부플랜지 및 보강재 용접누락
위 치 : P27 D33~D34구간	위 치 : P27 D34~D35구간
사진설명 : 하부플랜지 및 보강재 용접누락	사진설명 : 지점 가로박스 하부 부식
위 치 : P27 D34~D35구간	위 치 : P28 G4~G3열 지점부 가로보 박스

사 진 대 지

○ 시설물명 : 보라매고가(1공구 우안, P25~P30구간) G4열

사진설명 : 지점 가로박스 하부 부식	사진설명 : Web(복부판) 도장박리
위 치 : P28 G4~G3열 지점부 가로보 박스	위 치 : P28 D37~D38구간
사진설명 : 하부플랜지 부식	사진설명 : 상부 Splice부 볼트 초기 부식
위 치 : P28 D42~D43구간	위 치 : P28 D46~D47구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 보라매고가(1공구 우안, P25~P30구간) G4열

사진설명 : 지점 가로 박스 하부 부식	사진설명 : 상부 Splice부 볼트 초기 부식
위 치 : P29 G4~G3열 지점부 가로보 박스	위 치 : P29 D50~D51구간
사진설명 : 신축이음하부 누수 흔적	사진설명 : 거더단부 하부 부식
위 치 : P30 G4열 신축이음하부	위 치 : P30 G4열 신축이음하부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 보라매고가(1공구 우안, P25~P30구간) G4열

	끝 -
사진설명 : 단부 플랜지 하부 부식	사진설명 :
위 치 : P30 G4열 지점부	위 치 :
사진설명 :	사진설명 :
위 치 :	위 치 :