사 진 대 지

○ 시설물명 : 한남대교(하류교, P4~P9구간) G4열

사진설명 : 신축이음하부 누수 흔적	사진설명 : 거더단부 부식
위 치 : P4 G4열 신축이음 하부	위 치 : P4 G4열 신축이음하부
사진설명 : 받침 부식 및 마감도장 박리	사진설명 : 받침 부식 및 마감도장 박리
위 치 : P4 G4열 지점부	위 치 : P4 G4열 지점부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 한남대교(하류교, P4~P9구간) G5열

사진설명 : 받침 부식 및 마감도장 박리	사진설명 : 받침 부식 및 마감도장 박리
위 치 : P9 G5열 지점부	위 치 : P9 G5열 지점부
사진설명 : 가로보 연결 볼트 녹 발생	사진설명 : Splice부 볼트 녹 발생
위 치 : P9 G4~G5열 지점부 가로보	위 치 : P7 G5열 D1~D2구간 SP부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 한남대교(하류교, P4~P9구간) G5열

사진설명 : 입구 하부 비둘기배설물 퇴적	사진설명 : 입구 하부 비둘기배설물 퇴적
위 치 : P4 G5열 지점부 강박스 입구	위 치 : P4 G5열 지점부 강박스 입구
끝 -
사진설명 :	사진설명 :
위 치 :	위 치 :