사 진 대 지

○ 시설물명 : 한남대교(하류교, P9~P13구간) G4~G5열

사진설명 : 받침 부식 및 마감도장 박리	사진설명 : 강박스 입구 하부 녹 발생
위 치 : P9 G4열 지점부	위 치 : P9 G4열 지점부 강박스 입구
사진설명 : 하부플랜지 부식	사진설명 : 하부플랜지 도장박리
위 치 : P9 G4열 D1~D2구간	위 치 : P12 G4열 D1~D2구간

사 진 대 지

○ 시설물명 : 한남대교(하류교, P9~P13구간) G4~G5열

사진설명 : 가로보 Splice부 볼트 부식	사진설명 : 가로보 Splice부 볼트 부식
위 치 : P13 G4열 지점부 가로보	위 치 : P13 G4열 지점부 가로보(하면)
사진설명 : 가로보 Splice부 볼트 부식	사진설명 : 받침 부식 및 마감도장 박리
위 치 : P13 G4열 지점부 가로보	위 치 : P13 G4열 지점부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 한남대교(하류교, P9~P13구간) G4~G5열

사진설명 : 받침부 부식	사진설명 : 받침 부식 및 마감도장 박리
위 치 : P9 G5열 지점부	위 치 : P9 G5열 지점부
사진설명 : Splice부 볼트 녹 발생	사진설명 : 강박스 입구 비둘기배설물 퇴적
위 치 : P10 G5열 D1~D2구간 SP부	위 치 : P13(→P12) G5열 지점부 강박스 입구

사 진 대 지

○ 시설물명 : 한남대교(하류교, P9~P13구간) G4~G5열

사진설명 : 내부 점검등 박스 위 비둘기 배설물 퇴적	사진설명 : 받침 용접부 녹 발생
위 치 : P13(→P12) G5열 지점부 강박스 입구	위 치 : P13 G5열 지점부
사진설명 : 받침 도장박리 및 부식	사진설명 : 가로보 Splice부 볼트 부식
위 치 : P13 G5열 지점부	위 치 : P13 G5열 지점부 가로보(하면)