사 진 대 지

○ 시설물명 : 잠실대교(북단-H램프)

사진설명 : 하부플랜지 도장박리	사진설명 : Web 도장박리
위 치 : A1 D3~D4구간 하부	위 치 : P1 D4~D5구간 복부판(G1-1박스)
사진설명 : 하부 횡리브 도장박리	사진설명 : 하부 횡리브 도장박리
위 치 : P2~P3구간 하부 횡리브	위 치 : P2~P3구간 하부 횡리브

사 진 대 지

○ 시설물명 : 잠실대교(북단-H램프)

사진설명 : 지점부 격벽 보강재 도장박리	사진설명 : 하부 횡리브 도장박리
위 치 : P3 지점부	위 치 : P3~P4구간 하부 횡리브
사진설명 : 다이아프램 상부 도장박리	사진설명 : 상부 종리브 도장박리
위 치 : P3~P4구간 상부 다이아프램	위 치 : P5~P6 SP13부근 상부

사 진 대 지

○ 시설물명 : 잠실대교(북단-H램프)

사진설명 : 입구하부 비둘기배설물 오염	사진설명 : 거더단부 녹 발생
위 치 : P6 지점부 강박스 입구 하부	위 치 : P6 신축이음하부 거더단부
다음 페이지 계속 -
사진설명 :	사진설명 :
위 치 :	위 치 :

사 진 대 지

○ 시설물명 : 잠실대교(북단-H램프)

사진설명 : 거더단부 녹 발생	사진설명 : 거더단부 토사 퇴적
위 치 : P1 BG1-2 신축이음하부 거더단부	위 치 : P1 BG1-2 신축이음하부 거더단부
사진설명 : Web 도장박리	사진설명 : 격벽 하부 도장박리
위 치 : P1 BG1-2 D1~D2구간 복부판	위 치 : P1 BG1-2 D2 격벽

사 진 대 지

○ 시설물명 : 잠실대교(북단-H램프)

사진설명 : 하부 횡리브 도장박리	사진설명 : 교량하부 긁힘 발생
위 치 : P1 BG1-2 D2부근	위 치 : H-램프 강박스 교량하부(P1~P2)
	끝 -
사진설명 : 교량하부 도장 긁힘 발생 - 강박스 거더보호 조치 필요	사진설명 :
위 치 : H-램프 강박스 교량하부	위 치 :