KPSKPSKP KPSKPSK KPSKPS KPSKP			KPS M 1013-0818
KPSK KPS		KPS
	재사용 종량제 봉투 KPS M 1013：2016
한국프라스틱공업협동조합연합회 2016년 02월 11일 개정 http://www.kfpic.or.kr

심  의 : 단체표준심의위원회

KPS M 1013：2016

KS M 0000：2012

표준열람 : 한국표준정보망 (http://www.kssn.net)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

제 정 자：한국프라스틱공업협동조합연합회장

제    정：2002년 06월 03일	개    정：2016년 02월 11일

심    의：단체표준심의위원회

원안작성협력：한국프라스틱공업협동조합연합회

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 한국프라스틱공업협동조합연합회 시험원

(☎ 02-2280-8261~5)로 연락하거나 웹사이트(http://www.kfpic.or.kr)를 이용하여 주십시오.

이 표준은 단체표준 지원 및 촉진 운영 요령 제11조 제1항의 규정에 따라 매 3년마다 단체표준심의위원회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

		성명		근 무 처		직위
(위원장)		박 형 근		한국화학융합시험연구원		지 원 장
(위 원)		이 수 재		한국놀이시설협회		전무
		오경헌		한국환경플라스틱사업조합		부장
		김 영 원		대화수지공업㈜		대표이사
		강 민 철		한국플라스틱시험원		부 장
(간 사)		소재찬		한국프라스틱공업협동조합연합회		과 장

목    차

KPS M 1013：2016

KPS M 1013：2016

－－

머  리  말	iii

1 적용범위	1

2 인용표준	1

3 재질 및 가공방법	1

4 종류	2

5 구조 및 모양	2

6 치수	3

7 품질	4

8 시험방법	4

9 봉투의 용량(규격) 계산 근거	6

10 검사	7

11 표시	7

한국프라스틱공업협동조합연합회 단체표준

KPS M 1013：2016

재사용 종량제 봉투

Reused bag for garbage separation

적용범위

이 표준은 대형유통매장(마트) 또는 편의점 등에서 사용되는 1회용 비닐봉투 사용량을 줄이기 위하여 쇼핑용 봉투로 사용한 후 종량제 봉투로 재사용하는 봉투(이하 “봉투”라 한다)에 대하여 규정한다.

인용규격

다음에 나타내는 규격은 이 표준에 인용됨으로써 이 표준의 일부를 구성한다. 이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다.

KS B 5206, 다이얼 게이지

KS B 5209, 강제 줄자

KS B 5246, 금속제 곧은 자

KS M 3503, 농업용 폴리에틸렌필름

KS M 7132, 폴리에틸렌 필름제 포대

환경부 쓰레기 수수료 종량제 시행 지침

재질 및 가공방법

봉투는 고밀도 폴리에틸렌을 주원료로 하여 제조한다.

폴리에틸렌은 밀도가 고밀도(0.941 g/cm3 ~ 0.965  g/cm3)인 것을 말한다.

봉투는 상단에 봉투용량에 포함되지 아니한 여분에 대하여 쓰레기를 담아 묶을 수 있는 부분임을 표시하는 굵은 선을 표기한다. 그리고 접합가공은 밑에서 (1 ± 0.3) cm로 한다.

봉투의 색상은 녹색 등 3가지색(PANTONE 3425CVC, 3155CVC 또는 5275CVC)중 한 가지 색을 선택하여 그림 3과 같이 인쇄 및 디자인하며, 기타색은 당사자 사이에 따른다.

종 류

봉투의 종류는 용량에 따라, 다음 표 1과 같이 구분한다.

표 1 － 종  류

(단위 : cm)

호 칭 (용량a, L)	치 수 (나비b×높이)	높이c			묶는 부분d
		쓰레기를 담는부분	묶는부분	접합가공부분	묶는선 폭	손잡이 길이	손잡이끈폭
3	32.0 × 35.0	19.0	15.0	1	5	10	4
5	32.0 × 41.5	25.5	15.0	1	5	10	4
10	36.0 × 53.5	36.0	16.5	1	7	12	5
20	45.0 × 65.3	45.0	19.3	1	8	15	6
30	58.0 × 70.5	46.5	23.0	1	9	18	8
a 용량은 9. 봉투 용량(규격) 계산근거에 따르며, 기타 용량은 당사자 사이에 따른다. b 접힌 형태의 봉투일 경우 나비는 접힌 부분을 펼친 전체의 나비로 한다. c 봉투의 높이는 쓰레기를 담을 수 있는 부분(용량)과 묶을 수 있는 부분 (나비/π + 5 cm)에 접합가공 치수를 합한 것이다.(그림 1 참조) d 묶는 부분의 모양 및 묶는 부분의 치수와 허용차는 당사자 사이에 따른다.

구조 및 모양

봉투의 구조 및 모양은 표 2 및 그림 1과 같으며, 기타 구조 및 모양은 당사자 사이에 따른다.

표 2 － 구조 및 모양

구 조	모 양
	윗 면	옆 면
절취형 접힌봉투	W형	M형

그림 1 － 절취형 접힌 봉투

봉투의 나비는 (b1+2b2)로하고, b1은 봉투의 마무리나비, b2는 접힌 부분의 접혀 들어간 나비이다.

상기 그림은 묶을 수 있는 부분을 W형으로 절취한 구조를 나타내고 있으나, U형 절취형 봉투, 평 봉투 구조 등 사용자 편리성과 제조회사의 기술개발로 다양한 형태로 제작하여 사용할 수 있다. 다만, 이러한 경우에도 쓰레기를 담을 수 있는 부분(용량)과 묶을 수 있는 부분 등의 치수를 명확히 정하여 제작하여야 한다.

치 수

봉투의 치수는 표 4에 따른다.

표 4 － 재사용 종량제 봉투의 치수

호칭 (L)	호칭두께 (㎜)	두께의 허용차 (%)		높이 (㎝)	나비 (㎝)	높이 및 나비의 허용차 (%)
		평균값에 대한것	최대․최소값에 대한것
3	0.025	± 8	± 15	35.0	32.0(21+5.5×2)	+3.5 0
5	0.025	± 8	± 15	42.0	32.0(21+5.5×2)
10	0.025	± 8	± 15	53.5	36.0(24+6×2)
20	0.030	± 8	± 15	65.3	45.0(31+7×2)
30	0.035	± 8	± 12	70.5	58.0(40+9×2)

품 질

겉모양

봉투의 모양이 균일하고 기포, 얼룩, 피시아이, 핀홀 등 사용상 해로운 결점이 없고 절단부의 마무리가 매끄러워야 한다. 또한 인쇄가 있는 경우에는 인쇄 얼룩 등이 눈에 띄지 않아야 한다.

성 능

봉투의 성능은 표 5에 따른다.

표 5 － 봉투의 성능

호칭 (L)	호칭 두께 (mm)	인장강도 (N/cm2)	신장률 (%)	노치 후 인열강도 (N/cm)		열접합강도 (N)
				보 통	접은곳	평접합부	접힌접합부
3	0.025	4 200 이상	300 이상	950 이상	950 이상	9.8 이상	17.7 이상
5	0.025	4 200 이상	300 이상	950 이상	950 이상	9.8 이상	17.7 이상
10	0.025	4 200 이상	320 이상	950 이상	950 이상	9.8 이상	17.7 이상
20	0.030	4 100 이상	340 이상	1 000 이상	1 000 이상	11.8 이상	21.2 이상
30	0.035	4 100 이상	360 이상	1 000 이상	1 000 이상	13.7 이상	24.7 이상
표 5에서 정하지 않은 호칭 두께의 봉투를 제작 할 경우 그 품질기준은 상위 호칭 두께의 품질기준을 따르며, 0.035 mm를 초과하는 호칭 두께의 봉투를 제작 할 경우에는 품질기준을 별도로 정하여야 한다.

시험 방법

시료 채취

시료 10 매를 무작위로 샘플링 한다.

시료의 전처리 및 시험조건

KS M 3503의 7.2 시료의 전처리 및 시험조건에 따른다.

봉투의 명칭

세로방향 : 봉투의 높이

가로방향 : 봉투의 나비

겉모양

시료를 육안으로 조사한다.

두께측정

3매의 시료에서 각각 KS M 7132의 9.2의 방법에 따라 측정한 전체 측정값으로부터 최대 두께, 최소 두께 및 평균 두께를 구한다.

나비 및 높이 측정

시험장치 및 기구

KS B 5246 또는 KS B 5209에 규정한 것 또는 이것과 동등 이상의 정밀도를 가진 것을 사용하여 측정한다.

시험방법

나비 및 높이는 3매의 시료에서 각각 같은 간격으로 2곳을 측정하여 전체 측정값의 평균값으로 구한다. 다만, 접힘 형태의 봉투일 경우에는 접힌 부분을 펼친 상태에서 나비를 측정한다.

인장강도 및 신장률

KS M 3503의 7.6 인장강도 및 신장률 시험방법에 따른다.

노치 후 인열강도

KS M 3503의 7.7 인열강도 시험방법에 따른다. 다만 시료를 그림 2 “A"와 같이 내각의 꼭지점인 곳에 시험편의 주축과 직각 방향으로 길이 (1.0 ± 0.2) mm의 칼자국을 낸 후 시험한다. 칼자국은 예리한 커터기 또는 면도칼로 시험기의 두께 방향에 대하여 평행으로(시험편의 상하면에 대해서는 수직으로) 내어야 한다.

(단위 : ㎜)

그림 2

열접합강도

KS M 7132의 9.4 열접합강도의 시험방법에 따른다.

봉투의 용량(규격) 계산근거

조 건

a) 직사각형으로 된 봉투에 쓰레기를 최대한 담을 경우 봉투는 원통형으로 변하므로 이를 기준하여 용량 및 규격 계산

b) 직사각형으로 된 봉투가 원통형이 될 경우 원의 반경(γ)만큼 세로길이가 줄어듦

쓰레기를 담는 부분의 치수 결정방법

a) 가  로 = 10 × [eqn: ` ^{3} sqrt {{pi ² TIMES 용량} over {pi TIMES B-1}}]

b) 세  로 = B×가로 (단, B는 가로 대비 세로의 비 : [eqn: rm {세로} over {가로}] )

(용량단위는 L 이며, 치수의 단위는 cm 임)

쓰레기를 담는 부분의 치수 계산식(예시)

가로 대비 세로의 비(B)	가로(cm)	세로(cm)
0.8로 할 경우	[eqn: {21.450`` TIMES ` ^{3} sqrt {용량}} over {1.148}]	가 로 × 0.8
1.0로 할 경우	[eqn: {21.433`` TIMES ` ^{3} sqrt {용량}} over {1.289}]	가 로 × 1.0
1.2로 할 경우	[eqn: {21.443 TIMES ` ^{3} sqrt {용량}} over {1.404}]	가 로 × 1.2
1.5로 할 경우	[eqn: {21.443 TIMES ` ^{3} sqrt {용량}} over {1.548}]	가 로 × 1.5

검 사

봉투의 검사는 8에 따라 시험을 하여 6 ~ 7의 규정에 적합하여야 한다.

표 시

a) 봉투는 표 6에 따라 매 포장마다 명칭, 종류 및 용도, 용량, 치수, 제조년월일, 제조자 또는 공급처를 표시한다.

b) 쇼핑용 봉투로 사용한 후 쓰레기 종량제 봉투로 재사용 시 품질저하에 따른 사용상의 주의사항을 표시 할 수 있다.

c) 봉투는 그림 3에 따라 매장마다 표기 방법을 시, 군, 구의 지침이 있는 경우 표기할 수 있다.

시, 군 지침 예)

1) 봉투 앞면에는 자치단체문장, 봉투용량, 재질, 용도, 사용법 및 주의사항, 홍보성 문구, 자체단체명 및 연락처 등을 표기할 수 있다.

2) 지방자치단체별 구분을 명확히 하기 위하여 다양한 글씨 색과 글씨모양으로 인쇄 가능하다.

3) 지방자치단체와 협의하여 위조방지를 위한 바코드를 인쇄할 수 있다.

표 6 － 표 시

표 시 보 기

명 칭 : 재사용종량제봉투

종 류 :

용 량 :

치 수 : 두께, 나비(또는 접은 나비),높이

제조년월일 :

제조자명 또는 공급자명 :

봉투인쇄문구 (예)
(상단중앙) 재사용 종량제 봉투(20L) 상품을 담은 후 종량제 봉투로 재사용 하시면 됩니다.
(하단 좌) 1회용 비닐봉투 사용량을 줄이기 위하여 쇼핑용 봉투로 사용한 후 쓰레기 종량제 봉투로 재사용하는 것으로 봉투에 무리한 하중이나 봉투의 겉면에 상처를 낼 수 있는 날카로운 물건을 담는 경우에는 주의해 주시기 바랍니다. 지정된 업체에서 수거하는 지역에서만 사용하여야 합니다 연락처:
(하단 우)
이 제품은 품질인증 단체인 연합회에서 품질을 보증함
제 호	품질표시
	재질 : HD-PE
	크기 : ㎝ 두께 : ㎜
	제조공급원	○○○○회사
		(○○○) ○○○-○○○○

그림 3

KPS M 1013：2016

Korea Plastic Standard