KPS M 1013 재사용 종량제 봉투 개정안 비교표

현            행

개       정      (안)

비   고

1. 적용범위

이 표준은 대형유통매장(마트) 또는 편의점 등에서 사용되는 1회용 비닐봉투 사용량을 줄이기 위하여 쇼핑용 봉투로 사용한 후 종량제 봉투로 재사용하는 봉투(이하 “봉투”라 한다)에 대하여 규정한다.

2. 인용규격

다음에 나타내는 규격은 이 표준에 인용됨으로써 이 표준의 일부를 구성한다. 이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다.

KS  B 5209	강제 줄자

KS  B 5246	금속제 곧은 자

KS  M 3503	농업용 폴리에틸렌필름

KS  M 7132	폴리에틸렌 필름제 포대

환경부 쓰레기 수수료 종량제 시행 지침

3. 재질 및 가공방법

3.1 ~ 3.3 (생략)

4. 종  류

봉투의 종류는 용량에 따라, 다음 표-1과 같이 구분한다.

표-1  종  류

(단위 : ㎝)

종 류	용 량(2) (L)	치 수 (나비(3)×높이)	높이(4)			묶는 부분(5)
			쓰레기를 담는부분	묶는부분	접합가공부분	묶는선폭	묶는선 길이	손잡이끈폭
1종	10	36 × 53.5	36	16.5	1	7	12	5
2종	20	45 × 65.3	45	19.3	1	8	15	6
3종	30	58 × 70.5	46.5	23.0	1	9	18	8

주(2)  용량은 9. 봉투 용량(규격) 계산근거에 따르며, 기타 용량은 당사자 사이에 따른다.

(3)  접힌 형태의 봉투일 경우 나비는 접힌 부분을 펼친 전체의 나비로 한다.

(4)  봉투의 높이는 쓰레기를 담을 수 있는 부분(용량)과 묶을 수 있는 부분 (나비/π + 5 ㎝)에 접합가공 치수를 합한 것이다.(그림-1 참조)

(5) 묶는부분의 모양 및 치수는 참고 값으로 한다.

5. 구조 및 모양

(생 략)

그림-1  절취형 접힌봉투

비 고 1. 봉투의 나비는 (b1+2b2)로하고, b1 은 봉투의 마무리나비, b2 는 접힌 부분의 접혀 들어간 나비이다.

2. 그림-1은 묶을 수 있는 부분을 W형으로 절취한 구조를 나타내고 있으나, U형 절취형 봉투, 평 봉투 구조 등 사용자 편리성과 제조회사의 기술개발로 다양한 형태로 제작하여 사용할 수 있다. 다만, 이러한 경우에도 쓰레기를 담을 수 있는 부분(용량)과 묶을 수 있는 부분 등의 치수를 명확히 정하여 제작하여야 한다.

6. 치   수

봉투의 치수는  표-4에 따른다.

표-4  재사용 종량제 봉투의 치수

종 류	호칭두께 (㎜)	두께의 허용차 (%)		높이 (㎝)	나비 (㎝)	높이 및 나비의 허용차 (%)
		평균값에 대한것	최대․최소값에 대한것
1종	0.025	± 8	± 15	53.5	36.0(24+6×2)	+3.5 0
2종	0.030	± 8	± 15	65.3	45.0(31+7×2)
3종	0.035	± 8	± 12	70.5	58.0(40+9×2)

7. 품  질

7.1  겉모양   8.4의 방법으로 시험하여 0.3 ㎟ 크기의 기포, 얼룩, 피시아이, 핀홀 등이 10개미만 이어야 한다. 또한 모양이 균일하며 절단 및 접합부 등의 마무리가 양호해야 하고, 인쇄 얼룩 등이 눈에 띄지 않아야 한다.

7.2  성  능   봉투의 성능은 표-5에 따른다.

표-5  봉투의 성능

종류	호칭 두께 (㎜)	인장강도 (N/㎟)	신장률 (%)	노치 후 인열강도 (N/㎜)		열접합강도 (N)
				보 통	접은곳	평접 합부	접힌 접합부
1종	0.025	42.0 이상	340 이상	110.0 이상	95.0 이상	9.8 이상	17.7 이상
2종	0.030	41.0 이상	360 이상	110.0 이상	95.0 이상	11.8 이상	21.2 이상
3종	0.035	41.0 이상	360 이상	100.0 이상	90.0 이상	13.7 이상	24.7 이상

비 고 : 표-5에서 정하지 않은 호칭 두께의 봉투를 제작 할 경우 그 품질기준은 상위 호칭 두께의 품질기준을 따르며, 0.035 ㎜를 초과하는 호칭 두께의 봉투를 제작 할 경우에는 품질기준을 별도로 정하여야 한다.

8. 시험 방법

8.1 시료 채취

시료 10 매를 무작위로 샘플링 한다.

8.2 시료의 전처리 및 시험조건

KS M 3503의 7.2 시료의 전처리 및 시험조건에 따른다.

8.3 봉투의 명칭

세로방향 : 봉투의 높이

가로방향 : 봉투의 나비

8.4 겉모양  3 매의 시료에서 각각 (50 × 50) ㎜의 시험편을 1개씩 절취하여 시편으로 한다. 조사방법은 KS M 3503의 7.4의 방법에 따른다.

8.5 ~ 8.9 (생 략)

9. 봉투의 용량(규격) 계산근거

(생 략)

10. 검사

(생 략)

11. 표시

(생 략)

적용범위

이 표준은 대형유통매장(마트) 또는 편의점 등에서 사용되는 1회용 비닐봉투 사용량을 줄이기 위하여 쇼핑용 봉투로 사용한 후 종량제 봉투로 재사용하는 봉투(이하 “봉투”라 한다)에 대하여 규정한다.

인용표준

다음에 나타내는 규격은 이 표준에 인용됨으로써 이 표준의 일부를 구성한다. 이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다.

KS B 5206, 다이얼 게이지

KS B 5209, 강제 줄자

KS B 5246, 금속제 곧은 자

KS M 3503, 농업용 폴리에틸렌필름

KS M 7132, 폴리에틸렌 필름제 포대

환경부 쓰레기 수수료 종량제 시행 지침

재질 및 가공방법

~ 3.4 (현행과 같음)

종 류

봉투의 종류는 용량에 따라, 다음 표 1과 같이 구분한다.

표 1 － 종  류

(단위 : cm)

호 칭 (용량a, L)	치 수 (나비b×높이)	높이c			묶는 부분d
		쓰레기를 담는부분	묶는부분	접합가공부분	묶는선 폭	손잡이 길이	손잡이끈폭
3	32.0 × 35.0	19.0	15.0	1	5	10	4
5	32.0 × 41.5	25.5	15.0	1	5	10	4
10	36.0 × 53.5	36.0	16.5	1	7	12	5
20	45.0 × 65.3	45.0	19.3	1	8	15	6
30	58.0 × 70.5	46.5	23.0	1	9	18	8
a 용량은 9. 봉투 용량(규격) 계산근거에 따르며, 기타 용량은 당사자 사이에 따른다. b 접힌 형태의 봉투일 경우 나비는 접힌 부분을 펼친 전체의 나비로 한다. c 봉투의 높이는 쓰레기를 담을 수 있는 부분(용량)과 묶을 수 있는 부분 (나비/π + 5 cm)에 접합가공 치수를 합한 것이다.(그림 1 참조) d 묶는 부분의 모양 및 묶는 부분의 치수와 허용차는 당사자 사이에 따른다.

구조 및 모양

(현행과 같음)

그림-1  절취형 접힌봉투

봉투의 나비는 (b1+2b2)로하고, b1은 봉투의 마무리나비, b2는 접힌 부분의 접혀 들어간 나비이다.

그림 1은 묶을 수 있는 부분을 W형으로 절취한 구조를 나타내고 있으나, U형 절취형 봉투, 평 봉투 구조 등 사용자 편리성과 제조회사의 기술개발로 다양한 형태로 제작하여 사용할 수 있다. 다만, 이러한 경우에도 쓰레기를 담을 수 있는 부분(용량)과 묶을 수 있는 부분 및 허용차 등의 치수를 명확히 정하여 제작하여야 한다.

치 수

봉투의 치수는 표 4에 따른다.

표 4 － 재사용 종량제 봉투의 치수

호칭 (L)	두께 (㎜)	두께의 허용차 (%)		높이 (㎝)	나비 (㎝)	높이 및 나비의 허용차 (%)
		평균값에 대한것	최대․최소값에 대한것
3	0.025	± 8	± 15	35.0	32.0(21+5.5×2)	+3.5 0
5	0.025	± 8	± 15	42.0	32.0(21+5.5×2)
10	0.025	± 8	± 15	53.5	36.0(24+6×2)
20	0.030	± 8	± 15	65.3	45.0(31+7×2)
30	0.035	± 8	± 12	70.5	58.0(40+9×2)

품 질

겉모양

봉투의 모양이 균일하고 기포, 얼룩, 피시아이 등 사용상 해로운 결점이 없고 절단부의 마무리가 매끄러워야 한다. 또한 인쇄가 있는 경우에는 인쇄 얼룩 등이 눈에 띄지 않아야 한다.

성 능

봉투의 성능은 표 5에 따른다.

표 5 － 봉투의 성능

호칭 (L)	호칭 두께 (mm)	인장강도 (N/cm2)	신장률 (%)	노치 후 인열강도 (N/cm)		열접합강도 (N)
				보 통	접은곳	평접합부	접힌접합부
3	0.025	4 200 이상	300 이상	950 이상	950 이상	9.8 이상	17.7 이상
5	0.025	4 200 이상	300 이상	950 이상	950 이상	9.8 이상	17.7 이상
10	0.025	4 200 이상	320 이상	950 이상	950 이상	9.8 이상	17.7 이상
20	0.030	4 100 이상	340 이상	1 000 이상	1 000 이상	11.8 이상	21.2 이상
30	0.035	4 100 이상	360 이상	1 000 이상	1 000 이상	13.7 이상	24.7 이상
표 5에서 정하지 않은 호칭 두께의 봉투를 제작 할 경우 그 품질기준은 상위 호칭 두께의 품질기준을 따르며, 0.035 mm를 초과하는 호칭 두께의 봉투를 제작 할 경우에는 품질기준을 별도로 정하여야 한다.

시험 방법

시료 채취

시료 10 매를 무작위로 샘플링 한다.

시료의 전처리 및 시험조건

KS M 3503의 7.2 시료의 전처리 및 시험조건에 따른다.

봉투의 명칭

세로방향 : 봉투의 높이

가로방향 : 봉투의 나비

겉모양

시료를 육안으로 조사한다.

8.5 ~ 8.9 (현행과 같음)

9. 봉투의 용량(규격) 계산근거

(현행과 같음)

10. 검사

(현행과 같음)

11. 표시

(현행과 같음)

두께 게이지

인용표준 추가

“종”구분을 삭제하고 호칭(용량)으로 구분

묶는 부분에 대한 치수 및 허용차를 포함하여 협의 할 수 있도록 함

“종”구분을 삭제하고 호칭(용량)으로 구분

호칭 추가:

- 3 L

-  5 L

겉모양 시험을 현장에서 실시할 수 있도록 육안으로 검사하여 사용상 해로운 점이 없어야 함

신장율 및 노치 후 인열강도

: 블로우공정 특성상 소폭 봉투의 연실율이 제한되어 높은 신장율의 향상을 기대할 수 없음

신장률 품질기준을

3리터 용량은  KS M 3503 수준으로 하향하고 용량별 시험평균을 참조

(참조: KS M 3503 농업용 폴리에틸렌 필름)

-인장: 39.2이상

-신장률: 250이상

-인열강도: 118이상

겉모양 시험을 현장에서 실시할 수 있도록 간소화