PSC박스거더교 안전점검 매뉴얼

2016. 12

서울특별시 안전총괄본부

(도로시설과)

제 2 장  안전점검

1. 일상점검(정기점검 포함)

1) 점검 절차

- 점검 주기 : 외부긴장재 교량 점검주기 단축(권장)

· 정릉천고가, 두모교, 서호교 : 기존 6개월 → 1개월(필요시 2~3주)

[시설물의 안전관리에 관한 특별법(국토해양부, 2014) : 6개월에 1회 이상]

- 긴장재 결함(부식 등)을 유발하는 주변 위험요소를 점검

· 정착부 텐던 및 콘크리트 피복 균열, 교면포장 상태, 신축이음부 누수 등

		사 전 조 사
						○ 기존점검/진단 자료 검토 - 중점 점검부위 선정
		현 장 조 사
상태변화 외관조사
정착부 및 텐던 콘크리트 피복 균열, 교면포장 상태, 신축이음부 누수, 노면 및 외부 배수 등
	조사결과 검토․분석
	○ 조사결과 정리․기록 ○ 현재와 이전의 상태 비교검토
						○ 긴급점검 및 정밀안전진단 실시 여부 판단
	안전점검 결과 작성
	○ 정기점검 결과표 ○ 실시결과 요약표

[일상점검(정기점검 포함) 절차]

2) 점검 항목 : PS강연선 부식유발 주요원인을 점검

가. 정착부 및 텐던 콘크리트 피복 균열 : ❽ ⓫

- 균열 발생 여부 및 형상, 진전 등

- 정착부 표면 보호 피막 설치 여부

나. 시공이음부(세그먼트 이음부) 상태 : ❻

- 시공이음부(세그먼트 이음부)의 균열, 변형, 누수

다. 신축이음부 누수 : ❺

- 신축이음부 노면수 유입 발생 여부

라. 쉬스관 및 덕트 상태 : ❽

- 쉬스관 노출, 덕트의 변형, 손상, 백태, 누수

마. 상부슬래브 하면 상태

- 상부슬래브 하면 누수, 콘크리트 표면 건조 상태 등

바. 교면 포장 : ❶ ❷

- 교면 포장의 균열 및 파손 상태

사. 체수 및 배수 상태 : ❸ ❹ ❼

- 도로면의 체수 발생 상태, 배수관 상태, 물끊기 상태 등

○ 일상점검 점검체크리스트

				담 당		팀 장			과 장
시설물명				점검자
준공 년월일				최종 점검년월일
점검 일자				점검 구간(Span)
구분		점검 체크리스트			위치		점검 의견
교량 내부	정착부 및 텐던 주변 콘크리트	균열 발생 여부 및 형상, 진전 상태, 정착부 표면 보호 피막 설치 여부
	시공이음부(세그먼트 이음부) 상태	시공이음부(세그먼트 이음부) 균열, 변형, 누수 ※ 계측기가 있는 경우 데이터 기록
	신축이음부 누수	신축이음부 노면수 유입 발생 여부
	쉬스관 및 덕트 상태	쉬스관 노출, 덕트의 변형, 손상, 백태, 누수
	상부슬래브 하면 상태	상부슬래브 하면 누수, 콘크리트 표면 건조 상태 등
교량 외부	교면포장	교면 포장의 균열 및 파손, 요철 상태
	체수 및 배수 상태	도로면의 체수 발생 상태, 배수관 상태, 물끊기 상태 등
특이 사항