SH공사 발주공사 부적합 현황

연 번	의뢰일자	공 사 명	재 료 명	건수	품질시험 결과	조치 결과
1	2013. 3.29	천왕2지구 1단지 아파트 건설공사	콘크리트벽돌	1	흡수율 (%)기준에 안맞음
2	2013.12. 2	천왕2지구 국민임대주택사업 조경공사	보차도용콘크리트인터록킹블록(투수성)	1	휨강도(N/㎟)기준에 안맞음
3	2013. 3.26	동남권유통단지 기반시설(탄천우안 및 서측도로) 조성공사	보조기층재	1	체가름기준에 안맞음
4	2013.4. 1	신내3지구 국민임대주택단지 조성공사	보도용블록	1	유색층두께기준에 안맞음

2013년

2014년

연 번	의뢰일자	공 사 명	재 료 명	건수	품질시험 결과	조치 결과
1	2014. 5.13	문정지구 도시개발사업 조경공사	암석	1	압축강도 MPa(=N/㎟) 기준에 안맞음
2	2014. 5.14	문정지구 도시개발사업 조경공사	보차도용콘크리트인터록킹블록(투수성)	3	휨강도(N/㎟)기준에 안맞음
3	2014. 5.14	문정지구 도시개발사업 조경공사	포장용콘크리트평판	1	치수(mm)기준에 안맞음
4	2014. 5.14	문정지구 도시개발사업 조경공사	포장용콘크리트평판	2	치수(mm)기준에 안맞음
5	2014. 5.20	문정지구 도시개발사업 조경공사	암석	1	압축강도 MPa(N/㎟) 기준에 안맞음
6	2014. 5,30	문정지구 도시개발사업 조경공사	암석	1	압축강도 MPa(N/㎟) 기준에 안맞음
7	2014. 5.20	천왕2지구 국민임대주택사업 조경공사	원심력철근콘크리트관	1	외압강도(kN/m)기준에 안맞음
8	2014. 7. 1	가양동주택협동조합형공공주택건설공사	도자기질타일	1	흡수율기준에 안맞음
9	2014. 7.16	천왕동 여성안심주택 건립공사	속빈콘크리트블록	1	압축강도 MPa(N/㎟) 치수 (mm)기준에 안맞음

연 번	의뢰일자	공 사 명	재 료 명	건수	품질시험 결과	조치 결과
10	2014. 7.16	천왕동 여성안심주택 건립공사	콘크리트벽돌	1	치수 (mm), 흡수율 (%) 기준에 안맞음
11	2014. 7.24	천왕동 여성안심주택 건립공사	속빈콘크리트블록	1	압축강도 MPa(=N/㎟) 기준에 안맞음
12	2014. 2.20	천왕지구 7단지 아파트 건설공사	포틀랜드 시멘트	1	압축강도(28일)기준에 안맞음
13	2014. 8.19	천왕지구 7단지 아파트 건설공사	개량아스팔트방수시트	1	내열성능기준에 안맞음

연 번	의뢰일자	공 사 명	재 료 명	건수	품질시험 결과	조치 결과
1	2015. 6.10	신내 의료안심주택 건설공사	점토벽돌	1	흡수율기준에 안맞음
2	2015. 6.29	신내안심의료주택 건설공사	점토벽돌	1	흡수율기준에 안맞음
3	2015. 7.27	신내안심의료주택 건설공사	점토벽돌	1	흡수율기준에 안맞음
4	2015. 9. 4	문정법무시설 신축공사	콘크리트벽돌	1	흡수율기준에 안맞음
5	2015. 1.16	수서동 721-1 장기전세주택 건설공사	경질폴리우레탄폼단열재	1	압축강도기준에 안맞음
6	2015. 4.14	동남권유통단지 기반시설(탄천우안및 서측도로) 조성공사	개량아스팔트방수시트	1	굴곡성능(무처리)기준에 안맞음

2015년