문서번호	교량안전과-23464
결재일자	2016.12.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
이기승		박영권	12/22 박문희
협조

가양대교 보수공사 현장조사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 12.

교량안전과

가양대교 보수공사 현장조사 결과 보고

『가양대교 강재방호울타리 보수공사』추진현황에 대한 현장조사 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

1		조사현황

❍ 공 사 명 : 가양대교 보수공사

❍ 조사대상 : 강재 방호울타리 측면 씰링 보수 현황

- 위    치 : 강재방호울타리(E-라인,G-라인, D-라인, A-라인

K-라인, I-라인, F-라인)

- 조사기간 : 2016.11.20(화)

- 조 사 자 : 기술점검팀장, 이기승

❍ 평 면 도

2		조사결과

❍ 강재 방호울타리 내, 외부 조사결과

당초 설계에 반영된 외부 측면 열화부

표면은 씰링 보수를 하여도 내부 부식

등 손상 방지에 어려움이 예상되어

❍ 열화부 표면(콘크리트 슬라브)보수구간

의 그라인딩, 실리콘 주입, 마감재 도포

등은 예산 중복투자를 피하기 위해 무대로 시행하고, 정산 하였음

※ 2017년 정밀안전진단 결과에 따라 강재방호울타리 처리

❍ 강재 방호울타리 열화부 표면처리 현황              (처리0, 미처리☓)

구 간	연 장	그라인딩 처 리	실란트 주 입	마감재 도 포	조사내용 (조치사항)	비고
합 계	1,790m
A-라인	268m	0	0	0	단부측 결로 (단부측 마감재 재도포)
G-라인	326m	0	0	0	표면상태 양호
E-라인	318m	0	0	0	표면상태 양호
F-라인	366m	0	0	☓	표면상태 일부 오염 (남측 마감재 도포)
K-라인	252m	0	0	☓	표면상태 양호
I-라인	260m	0	0	☓	표면상태 불량 (내측 마감재 도포)

3		조치계획

❍ 그라인딩 및 마감재 도포구간 중 표면상태 결로 현상 및 상태불량 구간은 시공사에서 마감재 도포 시행할 예정임

❍ 대상 : 3개소(A,F,I-라인)

❍ 기간 : 2016.12.24. ~ 2016.12.31.(기간중 3일, 주간)

붙임 : 조치구간 현황사진 1부.   끝.