문서번호	시설보수과-669
결재일자	2020.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		박병연	01/23 박문희
협조

“도림천복개(좌안)정밀안전진단 및 도림천하류복개 정밀안전점검용역”결과에 따른 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 1.

강서도로사업소

시설보수과

“도림천복개(좌안)정밀안전진단 및 도림천하류복개 정밀안전점검용역”결과에 따른 조치계획 보고

『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』에 의거 시행한“도림천복개(좌안)정밀안전진단 및 도림천하류복개 정밀안전점검용역”점검결과 지적된 사항에 대하여 보수·보강 등 조치계획을 수립 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		대상시설물 현황

시설명	위치	구조형식	연장 (m)	폭 (m)	준공년도	비고
도림천복개(좌안)	구로구 신도림역 ~ 구로디지탈역	RA	2,657	9~23	‘88.12월	1종
도림천하류복개	영등포구 문래동5가27	RA	61	83	‘89.1월	3종

《시설사진》

(상부)	(하부)	(상부)	(하부)
도림천복개(좌안)		도림천하류복개

Ⅱ		용역개요

○ 용 역 명 : 도림천복개(좌안)정밀안전진단 및 도림천하류복개 정밀안전점검용역

○ 용역기간 : 2019. 3. 27 ~ 2019. 11. 21

○ 용 역 비 : ￦245,816,000원

○ 용 역 사 : (재)한국건설품질연구원, ㈜인프라플러스

Ⅲ		정밀안전진단 및 정밀안전점검 결과

□ 도림천복개(좌안)

○ 주요손상 내용

부재	점검결과	비 고
포장	망상균열 239㎡, 균열 155m 등
바닥판	균열(0.3mm이상)10.8m, 망상균열 및 백태 1967㎡, 철근노출 및 박리, 들뜸 352㎡등
거더	균열(0.3mm이상)31m, 박락 및 철근노출 148㎡, 백태 및 균열(0.3mm미만) 2,012㎡ 등
신축이음	후타재 박리 및 파손 125㎡, 신축이음 파손 1개소 등
받침장치	받침플레이트 부식 112개소 등
배수시설	신축이음 하부 유도배수판 미설치 10개소, 이음부누수 13개소 배수관 길이부족 32개소, 배수관 막힘 28개소 등

○ 평가등급 : 상태평가(B등급), 안전성평가(B등급)

○ 주요손상 사진

망상균열 및 백태 <TYPE5 J37>		배수관 누수 및 부식 <TYPE3 J3>		후타재 균열 및 파손 <TYPE8 J73>	받침플레이트 부식 등 <P215>

□ 도림천하류복개

○ 주요손상 내용

부재	점검결과	비 고
포장	망상균열 435㎡, 균열 98m 등
바닥판	균열(0.3mm이상)3.6m, 망상균열 및 백태 67㎡, 철근노출 및 박리 17㎡ 등
거더	균열(0.3mm미만) 2.0m, 박락 및 철근노출 20㎡ 등
신축이음	신축이음부 하부 누수 40m 등
교대 및 교각	균열(0.3mm이상) 13m 등

○ 평가등급 : 상태평가(B등급)

○ 주요손상 사진

신축이음하부 누수		거더하면 철근노출 <P6>		교대 벽체 철근노출 <A2>	상부 빗물 체수

Ⅳ		향후 조치계획

(단위: 천원)

시설물명	개략공사비	조 치 계 획
도림천복개 (좌안)	합계 : 1,556,000 1순위 : 1,157,000 2순위 : 399,000 3순위 : -	ㆍ 1,2순위 지적사항 중 시설물의 노후화를 촉진시키는 주요 지적사항에 대하여는 금년도 “도림천복개(좌안)보수공사 (예산 600백만원)와 2020년도 일상유지보수공사로 하여금 보수 조치하고, 기타 경미한 사항은 지속적 주의관찰 실시
도림천하류 복개	합계 : 81,500 1순위 : 33,860 2순위 : 47,640 3순위 : -	ㆍ 1,2순위 지적사항 중 시설물의 노후화를 촉진시키는 주요 지적사항에 대하여는 2020년도 일상유지보수공사에 포함 보수 조치하고, 기타 경미한 사항은 지속적 주의관찰 실시

※ 기타 배수구 막힘 등 청소를 요하는 경미한 사항은 시설보수과 직영반 활용 조치.  끝.

〔#참고〕

《도로시설물 보수보강 우선순위 및 보수기한 기준 주요내용》

구분	구조물 상태	설계	보수 또는 보강
중대결함	부재의 손상 상태가 전체구조물에 즉각적 영향, 시민안전 위험 사항 ☞ 기초부 세굴, 부등 침하, 교량받침 파손	즉시 설계 및 착수	익년도 보수
1 순위	부재의 손상 정도가(D.E등급), 방치시 전체구조물 안전성에 영향을 줄 수 있는 사항 ☞ 0.3mm이상 균열, 신축이음 누수, 철근노출 등	익년도 설계 및 착수	2년내 보수
2 순위	방치시 장래 보수,보강 비용 급증 ☞ 포장균열, 구조물 열화, 후타재 파손 등	3년내 설계 및 착수	4년내 보수
3 순위	내구성 증진을 위한 연차보수 필요 사항	-	지속관찰