품질관리 적절성확인 점검결과

공사명 : 고덕강일 1BL 제일풍경채 아파트 신축공사

점검일 : 2021. 12. 9. ~ 12. 10.

점검항목	점검사항	점검결과	비고
2.현장 품질 방침 및 품질목표	․ 현장 품질방침의 수립여부	◦ 당해 현장의 “품질방침 및 품질목표”를 현수막 등으로 게시하여, 모든 공사참여자가 품질에 대한 중요성을 인식할 수 있도록 조치하기 바람
6.자원관리	․ 품질관리에 필요한 자원의 적정 확보 및 유지여부	◦ 기반구조관리상태 점검표를 작성하여, 주기적으로 현장내 주요시설을 점검관리하기 바람
12.기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검 실시여부	◦ 준공시까지 주요자재에 대한 기자재 수급계획서를 작성하기 바람 ◦ 주요자재에 대한 공장점검계획서(건축, 토목, 기계, 전기 및 조경분야 등)를 작성하여, 점검계획과 점검결과를 누적 관리하기 바람
15.중점 품질관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부	◦ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제96조 제5항 규정에 의거 주간단위 환경영향조사보고서를 작성하기 바람(감리확인 필요)
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 철골철근콘크기둥(SRC)내 설치된 주근(높이 4~5m)이 전도 되지 않도록, 최소 2군데 이상 보강조치 필요 ◦ SRC기둥과 보의 연결용 커플러에 녹이 발생하였음. 공장에서 반출 전 보양조치 후, 현장에 반입할 것. ◦ 지하외벽 시공이음부 PVC 지수판(폭 15cm) 1/2 붙임시공과 레이턴스 및 오염물질을 깨끗하게 청소 후 거푸집과 철근을 설치하기 바람 (기준 먹 메김 후, 선 청소 실시) ◦ 철근콘크리트 큰보 및 작은보의 하부주근과 늑근을 코너에 밀착하여 견고하게 결속하기 바람 (보의 상부 철근과 늑근 캡 배근 전 결속 실시) ◦ 건물 내부 계단의 절곡부 배근은 상하 철근 정착시공 바람(건축구조일반도면의 계단철근 표준 상세도 참조) ◦ 철골기둥에 용접된 철근 커플러는 철근 조립이 잘 될 수 있도록 관리하기 바람(pvc 캡 씌우기 또는 유성오일 도포 등)
※ 본 점검결과는 “고덕강일 1BL 제일풍경채 아파트 신축공사”의 시공자인 제일건설㈜과 감리자인 (주)태백건축사사무소에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.