한강대교(구교) 정밀점검 결과표

1. 기본현황

가. 일반현황
용 역 명	한강대교(신,구교)외 1개소 정밀점검 용역`			진단기간	2013. 5. 29 ~ 2013. 12. 19
관리주체명	서울시 남부도로사업소			대 표 자	남부도로사업소장
공동 수급	-			계약방법	일반경쟁입찰
시설물구분	도로			종 류	도로교량		종 별		1종
준 공 일	아치교:1937년, 게르버교:1930년 (DB-24 보강 : 1984년)			점검금액 (천원)	49,878		안 전 등 급		B등급
시설물 위치	서울특별시 용산구 한강로 ～ 동작구 노량진 본동			시설물 규모	아치교	B=22.50m, L=381.3m
					게르버교	B=20.95m, L=459.6m
나. 점검 실시결과 현황
중대결함	-
진단 주요결과	•바닥판하면 균열 및 백태 •강재 부식 발생
주요 보수․보강	•바닥판 : 주입보수 및 표면처리 •강재 거더 : 재 도장
다. 책임(참여)기술자 현황
구분		성명	과업참여기간					기술등급
사업책임기술자		구 ○ ○	2013. 05. 29 ~ 2013. 12. 19					특급
책임기술자		임 ○ ○	2013. 05. 29 ~ 2013. 12. 19					고급
책임기술자		장 ○ ○	2013. 05. 29 ~ 2013. 12. 19					특급
참여기술자		송 ○ ○	2013. 05. 29 ~ 2013. 12. 19					고급
참여기술자		백 ○ ○	2013. 05. 29 ~ 2013. 12. 19					특급
참여기술자		강 ○ ○	2013. 05. 29 ~ 2013. 12. 19					특급
책임기술자		차 ○ ○	2013. 05. 29 ~ 2013. 12. 19					초급
참여기술자		남 ○ ○	2013. 05. 29 ~ 2013. 12. 19					고급
참여기술자		윤 ○ ○	2013. 05. 29 ~ 2013. 12. 19					고급
참여기술자		김 ○ ○	2013. 05. 29 ~ 2013. 12. 19					고급
참여기술자		이 ○ ○	2013. 05. 29 ~ 2013. 12. 19					초급
참여기술자		김 ○ ○	2013. 05. 29 ~ 2013. 12. 19					초급
참여기술자		지 ○ ○	2013. 05. 29 ~ 2013. 12. 19					초급
참여기술자		김 ○ ○	2013. 05. 29 ~ 2013. 12. 19					초급
참여기술자		정 ○ ○	2013. 05. 29 ~ 2013. 12. 19					초급
참여기술자		김 ○ ○	2013. 05. 29 ~ 2013. 12. 19					초급
라. 참고사항
•게르버구간 및 아치구간 바닥판하면 누수 및 강재부식 진전여부 확인 •바닥판 하면 보수부 재손상 발생 유무 및 균열 진행성 확인

2. 결과 요약

책임기술자 종합의견

․ 한강대교(구교)는 상태평가결과 안전등급이 B등급으로 평가되어 공용상 큰 문제점은 없는 것으로

판단되나 하부에서 발생되는 손상(강재부식, 백태 등)이 상부 누수에 따른 2차적 손상으로서

상부 누수방지조치가 선행되어야 하며 조사된 손상에 대해서는 지속적으로 교량의 성능을 유지

하기 위해 콘크리트 균열 표면처리 및 주입보수, 단면손상은 단면보수, 강재거더 도막 손상부

재도장 등의 보수가 필요한 상태이다.

․ 종합평가결과 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나, 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성

증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태인 B등급(양호)으로 안전등급이 지정되었다.

책임기술자 : 구 ○ ○   (서명)