문서번호	교량안전과-1692
결재일자	2015.9.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	09/24 이용심
협 조
	★주무관			최원혁

반포대교 (P2~P6구간) 강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09

안전총괄본부

(교량안전과)

반포대교(P2~P6) 강구조시설물 안전점검 결과

반포대교(북단접속교 P2~P6) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

반포대교 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	25	1,070	용산구 서빙고동 ~서초구 반포동	교량안전과 (강구조교량팀)	DB-24	STB	'82.9.29	한국건업

점검구간 : 반포대교 북단접속교 P2~P6구간, 강박스(STB) 2열

점검일자 : ‘15.09.18(금)  ※ 집중점검과 병행하여 점검 실시

점 검 자 : 교량안전과 이우근, 이제택 , 최원형(시설물담당),

점검결과

주요 결함사항

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개 략)	보수금액 (개 략)
반포대교 (P2~P6)	보강재 등 용접누락	시공 누락	용접실시	10개소 ※ 맞대기 용접누락 (내부, S6 1개소)	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	부식 및 도장박리(탄화)	우수, 시공불량, 용접	전처리 후 보수도장 실시	약 51개소
	받침(낙교방지턱) 강재 및 볼트 부식	우수접촉	보수도장	약 12개소
	볼트체결누락	시공누락	볼트 체결	2개(S4 G2 SP1)

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개 략)	보수금액 (개 략)
반포대교 (P2~P6)	비둘기 배설물 퇴적	조류서식	청소, 도장 및 망 정비	지점 가로보 및 강박스 입구	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	우수유입 흔적	격벽 틈새 미메공	격벽 틈새 메공	지점부 격벽 틈새 전개소
	빗물받이 탈락 및 후타재 퇴적	빗물받이 내부 및 신축음하부 잔재 미제거	빗물받이 재설치 및 청소	P2, P4 청소 P6 빗물받이 탈락

조치계획

금번 점검결과 발견된 강구조물관련 결함사항은 “강교 용접결함부재

보수공사” 시공사에 작업지시하여 보수 시행.

(강구조교량팀 조치)

신축이음하부 빗물받이 재설치(P6) 및 청소, 비둘기 진입 방지망 훼손

구간 확인 및 정비 등은 “한강교량 일상유지보수공사” 시공사에 작업지시

하여 정비 시행.

(반포대교 시설물 담당자 조치)

# 첨 부 : 점검결과 보고서 1부. 끝