강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 반포대교

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
1종	25	1,070	용산구 서빙고동~서초구 반포동	교량안전과	DB-24	STB	'82.9.29	한국건업	‘15.09.18

□ 시설물 위치도 반포대교 P2 P6 □ 시설물 전경
[ 반포대교 외부 사진 ]	[ 반포대교 내부 사진 ]

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 반포대교, 북단 P2~P6구간, 강박스(STB) 2열

○ 점 검 자 : 교량안전과 이우근, 이제택, 최원형(시설물 담당)

※ 집중점검과 병행하여 점검 실시

□ 점검자 의견

○  하부플랜지 맞대기 용접(내부)이 누락된 곳(S6 1개소) 즉시 보수 필요하며,

지점부(교각위)에 비둘기가 서식하여 시설물을 오염시키고 있으므로 현재 설치된       비둘기 진입 방지망 전구간 재정비 필요(망 훼손된 구간 확인 및 정비).

또한, 신축이음하부 빗물받이 탈락된 곳(P6)은 즉시 재설치 필요

- 간단한 보수 조치 : 용접누락부 용접실시, 부식 및 도장손상부 보수도장,

볼트체결, 조류 배설물 청소, 지점 격벽부 틈새 메공 등

- 검토 후 보수 조치 : 빗물받이 재설치 및 청소, 비둘기 진입 방지망 정비

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
반포대교 (P2~P6)	보강재 등 용접누락	시공 누락	용접실시	10개소 ※ 맞대기 용접 누락(내부, S6)	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	부식 및 도장박리(탄화)	우수, 시공불량, 용접	전처리 후 보수도장 실시	약 51개소
	받침(낙교방지턱) 강재 및 볼트 부식	우수접촉	보수도장	약 12개소
	볼트체결누락	시공누락	볼트 체결	2개소(S4 G2)
	비둘기 배설물 퇴적	조류서식	청소, 도장 및 망 정비	지점 가로보 및 강박스 입구
	우수유입 흔적	격벽 틈새 미메공	격벽 틈새 메공	지점부 격벽 틈새 전개소
	빗물받이 탈락 및 후타재 퇴적	빗물받이 내부 및 신축음하부 잔재 미제거	빗물받이 재설치 및 청소	P2, P4 청소 P6 빗물받이 탈락

□ 점검결과 결함사항

【 반포대교(P2~P6) G1열 결함사항 】

1. P2 G1열 신축이음하부 거더단부 상부 강재 부식

2. P2 G1열 신축이음하부 거더단부 및 지점부 강박스 입구 하부 토사퇴적

3. P2 G1~G2열 신축이음하부 지점부 가로보 도장박리

4. P3(S3 종점) 지점부 낙교방지턱 받침 주변 비둘기배설물 퇴적 및 볼트 녹 발생

5. P3(S3 종점) 신축이음하부 거더단부 도장탄화 및 비둘기배설물 퇴적

6. P3(S3 종점) 지점부 격벽 점검문 안 열림(장석고정)

7. P3(S4 시점) 신축이음하부 거더단부 비둘기배설물 퇴적 및 부식

8. P3(S4 시점) 지점부 낙교방지턱 베이스부 볼트 부식

9. P3(S4) D1~D2구간 하부플랜지 녹 발생

10. P4(S4 종점) 지점부 강박스 입구 비둘기배설물 퇴적

11. P4 신축이음하부 거더단부 및 낙교방지턱 볼트 부식

12. P4 신축이음하부 지점부 가로보 볼트 부식

13. P4 지점부 낙교방지턱 강재 및 볼트 부식

14. P4(S5 시점) 지점부 거더단부 플랜지 하부 도장박리

15. P5 (S6) D0~D1구간 하부플랜지 체수 및 부식

16. P6(S6 종점) 지점부 격벽(다이아프램) 하부 도장탄화(4개소)

17. P6 신축이음하부 거더단부 및 플랜지 하부 부식

18. P6 G1열 지점부 받침 강재 부식

19. P6 신축이음하부 빗물받이 탈락 : 내측 및 외측부

- G1열 외측부 고정부 탈락 및 본선부 빗물받이 탈락(교각위)

【 반포대교(P2~P6) G2열 결함사항 】

20. P2 G2열 신축이음하부 거더단부 상부 부식 및 하부 콘크리트 잔재퇴적

- 콘크리트 잔재 청소 필요.

21. P2 G2열 신축이음하부 거더단부(Web) 도장탄화

22. P2 G2열 지점부 수직보강재 및 격벽 하부 부분 부식

23. P2 G2열 Splice부(SP6) 하부 볼트 및 연결판 부식

【 반포대교(P2~P6) G2열 결함사항(계속) 】

24. P2 G2열 D2~P3구간 복부판 및 하부 보강재(좌·우측) 도장누락

25. P3(S3 종점) 지점부근 복부판(Web) 보강재(좌·우측) 도장누락

26. P3(S3 종점) 지점부 격벽(다이아프램) 보강재 도장누락

27. P3(S3 종점) 지점부 강박스 입구 하부플랜지 비둘기배설물 퇴적

28. P3(S3 종점) 신축이음하부 거더단부 부식(배설물 퇴적) 및 낙교방지턱 볼트 부식

29. P3(S3 종점) 지점부 낙교방지턱(Side Block) 강재 부식 및 받침위 강박스 거더 도막 긁힘

30. P3(S3 종점) 지점부 가로보 비둘기 배설물 오염 및 내측 가로보 도장박리

31. P3(S4 시점) 지점부 가로보 비둘기 배설물 오염

32. P3~P4구간 강박스 외부 가로보(CB1) 볼트 부식 2개소

33. P3(S4 시점) 지점부 받침 강재 부식 및 내진 전단키 볼트 녹 발생

34. P3(S4 시점) 신축이음하부 거더단부 상부 및 하부 강재 부식

35. P3(S4 시점) 지점부 강박스 입구 하부 비둘기배설물 퇴적

36. P3(S4) D1~D2구간 내부 비둘기 배설물 오염

37. P3(S4) D1~D2구간 Splice부(SP1) 하부 부식

38. P3(S4) D1~D2구간 Splice부(SP1) 상부 볼트 체결누락 2개

39. P3(S4) D1~D2구간 Splice부근 하부 횡리브와 종리브 마감부 용접누락 2개소

40. P3(S4) D2~D3구간 상부 종리브 마감부 부분 용접누락

41. P4(S4 종점) 지점부 격벽 및 Web 하부 부식

42. P4 신축이음하부 거더단부(하부) 도장박리 및 부식

43. P4(S4 종점) 지점부 낙교방지턱 강재 부식 및 받침부 부분 용접누락

44. P4 G2열 신축이음하부 빗물받이(내측) 콘크리트 후타재 퇴적 및 누수흔적

- 빗물받이 내부 청소 필요

45. P4(S5 시점) G2열 지점부(외측) 낙교방지턱(Side Block) 강재 부식 : 좌·우측 2개소

46. P4 지점부 가로보 도장박리 및 볼트, 가로보 하부면 등 부식

47. P4(S5 시점) 지점부 받침 강재 부식 2개소

48. P4(S5 시점) 지점부 거더단부 플랜지 하부 도장박리

49. P4(S5 시점) 격벽 점검구 문 안 닿힘 : 배전선 간섭, 간섭된 점검구 절취 필요

50. P4(S5 시점) 지점부 D0~D1구간 하부플랜지 비둘기 배설물 퇴적

【 반포대교(P2~P6) G2열 결함사항(계속) 】

51. P4(S5 시점) 지점부 격벽 하부 틈새 우수유입 흔적 및 하부플랜지 부식

- 격벽하부 틈새 우수유입차단 필요(메공조치)

52. P4(S5 시점) D0~D1구간 Splice부 하부 체수 및 오염

53. P4(S5) D2~P5구간 하부플랜지 부분 절취 후 용접누락(80mm)

54. P4(S5) D2~P5구간 하부플랜지 도장탄화 : 좌·우측 2개소

55. P5 지점부 격벽하부(압축) 종리브 교차부 용접누락 4개소

56. P5(S6) D0~D1구간 하부플랜지 도장탄화

57. P5(S6) D0~D1구간 하부플랜지 맞대기용접부 내부 용접누락 : 1개소 전용접부

- 외부는 용접됨, 시공당시 내부 용접누락

58. P5 D2~P6구간 Splice부 하부 부식

59. P5 D2~P6구간 하부 비둘기배설물 퇴적

60. P5 D2~P6구간 상부 종리브 부분 용접누락

61. P6(S6 종점) 지점부 격벽 하부 도장탄화 4개소

62. P6(S6 종점) 지점부 낙교방지턱(Side Block) 강재 부식

63. P6(S7 시점) 지점부 전단키위 거더단부 플랜지 하부 도장박리

64. P6 G2열 신축이음하부 빗물받이(내측) 콘크리트 후타재 퇴적 및 빗물받이 탈락

- 빗물받이 내측 청소 및 탈락된 구간 재설치 필요.

65. P5~P6(S6 종점근처) 강박스 외부 가로보 및 스트링거 도장박리

# 첨 부 : 점검결과 결함사항 사진대지 2부. 끝.