문서번호	시설보수과-4205
결재일자	2015.11.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
정성오	代정규용	11/02 代송재우
협 조
	주무관		정규용

정밀점검 용역결과 조치계획 보고

【반포천복개1구간 등 5개 시설물 정밀점검 용역】

2015. 10.

남부도로사업소

(시설보수과)

정밀점검 용역결과 조치계획 보고

【반포천복개1구간 등 5개 시설물 정밀점검 용역】

우리 사업소에서 수행한「반포천복개1구간 등 5개 시설물 정밀점검 용역」의 결과에 대한 조치계획을 수립하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 점검 개요

○ 대상시설물

연번	시 설 명	종별	규 모 (M)		구조 형식	준공 연도	위 치	비고
			폭	연장
1	반포천복개1구간	1종	9.15∼39.6	1,550	라멘	1976 2005	서초구 반포동 57-1 ∼ 111-1	DB18 DB24
2	반포천복개2구간	1종	8.5∼25	620	라멘	2003	서초구 방배동 823 ∼ 동작구 동작동 86	DB24
3	여의천복개1구간	2종	30	151	라멘	1970	서초구 양재동 227-3 ∼ 228-2(양재IC내)	DB18
4	여의천복개3구간	2종	30	118.1	라멘	1970	서초구 양재동 227-3 ∼ 228-2(양재IC내)	DB18
5	여의교(구교)	2종	18	240	PSCI	1976	영등포구 여의도동 48 ∼ 신길동 1351	DB18
	여의교(신교)	2종	18	240	PSCI	1990		DB24

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 반포천복개1구간 등 5개 시설물 정밀점검 용역

○ 용역기간 : 2015. 6. 10. ~ 2015. 10. 07.

○ 계약금액 : 금117,640,000원

○ 용 역 사 : (재)한국재난연구원  대표 윤영조

□ 용역 결과

○ 평가등급 결과

시설명	반포천복개1구간		반포천복개2구간		여의천복개1구간		여의천복개3구간		여의교		비고
	2013년	2015년	2013년	2015년	2013년	2015년	2013년	2015년	2013년	2015년
안전등급	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

○ 점검 주요결과 및 종합결론

【반포천복개구조물1구간】

- 점검 주요결과

▹ 신축이음 파손으로 인한 바닥판 누수 발생

▹ 교면포장 종방향 균열 및 소성변형, 연석 철근노출

▹ 소교량(BR-1교, 잠원교) 교량받침 기능저하 발생

▹ 소교량(BR-1교, 잠원교) 바닥판 철근노출, 교대 파손 및 균열

- 종합결론

▹ 구조물의 안전성에는 문제가 없는 것으로 평가되었으며, 발생된 손상은 공용중의 안전성은 확보되나 시설물의 사용성 및 내구성 확보를 위하여 발생된 손상에 대하여 보수공사를 통한 유지관리가 필요한 상태로 조사됨

【반포천복개구조물2구간】

- 점검 주요결과

▹ 슬래브 하면 균열(폭 0.2㎜∼0.3㎜), 교대벽체 수직균열(폭 0.2mm 미만)

▹ 슬래브 하면 누수

▹ 교각 단면손상 (박리, 재료분리, 파손)

▹ 배수관 길이 부족

▹ 교량받침 들듬

▹ 신축이음 파손

- 종합결론

▹ 구조물의 안전성에는 문제가 없는 것으로 평가되었으며, 발생된 손상은 공용중의 안전성은 확보되나 시설물의 사용성 및 내구성 확보를 위하여 발생된 손상에 대하여 보수공사를 통한 유지관리가 필요한 상태로 조사됨

【여의천복개구조물1구간】

- 점검 주요결과

▹ 상부포장 망상균열 및 종균열 진행

▹ 슬래브 하면 균열, 백태, 단면손상(박리, 재료분리, 파손, 침식), 공동구 덮개 파손

▹ 신축이음 우수침투에 따른 주변 슬래브 및 교각 역화

▹ 신축이음 누수에 따른 교량받침 강재 PLATE 부식 진행

- 종합결론

▹ 구조물의 안전성에는 문제가 없는 것으로 평가되었으며, 발생된 손상은 공용중의 안전성은 확보되나 시설물의 사용성 및 내구성 확보를 위하여 발생된 손상에 대하여 보수공사를 통한 유지관리가 필요한 상태로 조사됨

【여의천복개구조물3구간】

- 점검 주요결과

▹ 복개 상부 교면포장 망상균열 및 소성변형, 마모 진행

▹ 복개 내부 바닥판 콘크리트 균열, 백태

▹ 교각 단면손상 (박리, 재료분리, 파손, 침식)

▹ 신축이음 유도배수판 파손에 따른 우수 침투

▹ 교량받침 누수 접촉에 따른 강재 PLATE 부식 진행

▹ 교각 기초부 침식

- 종합결론

▹ 구조물의 안전성에는 문제가 없는 것으로 평가되었으며, 발생된 손상은 공용중의 안전성은 확보되나 시설물의 사용성 및 내구성 확보를 위하여 발생된 손상에 대하여 보수공사를 통한 유지관리가 필요한 것으로 조사됨

【여의교】

- 점검 주요결과

▹ 바닥판하면 균열 및 백태, 측면 박락, 배수구 주면 누수

▹ 거더 및 가로보 균열(폭 0.2mm), 표면오염, 철근노출, 재료분리

▹ 신축이음 누수 후타재 균열, 마모, 박락

▹ 배수관 연결부 누수, 배관 부식, 배수구 막힘

▹ 연석 균열, 차도용 방호울타리 변형, 교면포장 종균열 및 소성변형

▹ 바닥판하면 DECK PLATE 부식, 측면 박락, 배수구 주면 누수

- 종합결론

▹ 구조물의 안전성에는 문제가 없는 것으로 평가되었으며, 발생된 손상은 공용중의 안전성은 확보되나 시설물의 사용성 및 내구성 확보를 위하여 발생된 손상에 대하여 보수공사를 통한 유지관리가 필요한 것으로 조사됨

○ 주요 손상에 따른 우선조치 사항 : 점검결과 보수 1순위 손상부

- 보수 1순위 물량 : 붙임 “시설물별 보수보강 개략공사비” 참조

□ 조치계획

○ 정밀점검 용역 결과 주요손상 중 보수 1순위에 대하여는 예산범위 내에서 “2016년 도로시설물 일상유지보수공사(연간단가)”에 반영하여 정비 조치하고,

○ 반포천복개구조물1구간 받침교체, 강재재도장 및 신축이음장치 보수 등은 2017년 보수예산 요청 【보수예산액(1순위 기준) : 약 4억원】

○ 2순위 및 3순위 손상에 대하여는 향후 손상 진행사항을 지속적으로 관찰 및 일상유지보수 등 정비하여 시설물 유지에 만전을 기하고자 함

붙 임 : 시설물별 주요 손상현황 및 보수방안(순위별) 1부.  끝.