점  검  사  진

공 사 명 :	마포로 1-54지구 도시환경정비사업	점검일 :	2015.12.4.
지적사항 :	슬래브 콘크리트 수직 이어치기부분의 들뜬 콘크리트 등 제거 후 시공 바람
지적사항 :	기둥 철근에 붙은 콘크리트 페이스트는 부착력감소 원인이 되므로 제거 후 시공 바람

점  검  사  진

공 사 명 :	마포로 1-54지구 도시환경정비사업	점검일 :	2015.12.4.
지적사항 :	기둥부 띠철근 및 횡방향 띠철근의 표준갈고리(90°,135°)는 수평 및 수직으로 서로 엇갈리게 배근하고 표준갈고리 여장도 기준에 따라 준수 바람