문서번호	교량안전과-5753
결재일자	2016.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
오석관		정회평	04/01 박문희
협 조
	교량관리팀장			유제천
	주무관			김근섭

교량시설물(금천교) 집중점검 결과 보고

2016. 4.

안전총괄본부

(교량안전과)

교량시설물(금천교) 집중점검 결과 보고

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2016년 교량시설물 집중점검 계획에 의거 금천교 집중점검(정기점검)을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조

○ 2016년 교량시설물 집중점검계획(교량안전과-779호, 2016.1.15)

□ 점검대상 현황

○ 규 모 : 폭 6~21.4m, 연장 889m(형식 STB, PF)

○ 준공년도 : 1989, 1992(확장)(설계하중/종별 : DB24/1종)

○ 안전등급 : B등급(14년 정밀점검), 금년 정밀점검

(위치도)	(전 경)

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2016. 3. 29.(화), 14:00~17:30

○ 점검구간 : 상·하부 전구간

○ 점 검 자 : 8명

- 강남일반교량팀장외 주무관 4, 교량관리팀장외 주무관 3

- 백양엔지니어링 전무 홍승근

□ 점검결과 및 조치계획

(점검 사진)

○ 점검사항

- 상부 : 포트홀, 신축이음장치, 후타재, 교통안전시설, 도로부속시설 등

- 하부 : 하면 백태, 신축이음부 누수, 교좌장치 부식, 배수관 이음부 누수, 하부공간 활용 등

○ 점검결과 주요내용

- 배수구 이물질 퇴적, 뚜껑 노후된 곳 청소 및 뚜껑 교체정비 필요

- 도로포장 노면 불량(P11~A2)

- 교명주(A1) 받침 파손부 정비 필요

- 교대(A1) 전면부 보호몰탈 박리로 미관 불량

- 상부 스라브 콘크리트 탈락 및 측면 콘크리트 철근 노출

- 배수관 파손부 정비 필요

○ 조치계획

- 도로포장 노면 불량(P11~A2) 지역 주의 관찰

- 배수구 청소 및 뚜껑 교체, 교명주 받침 정비, 교대전면 표면 정비, 상부 스라브 콘크리트 단면보수, 배수관 정비 등은 ‘16년 일상유지 보수공사에 포함하여 정비

- 점검결과 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력

- 기타사항 : 자문위원 점검수당(20만원) 지급

첨부 : 점검결과 보고서 1부. 끝.